ТОВ  «ОБЛАСНЕ  МІЖГОСПОДАРСЬКЕ

ОБ´ЄДНАННЯ  ПО  КАПІТАЛЬНОМУ

БУДІВНИЦТВУ»

м. Суми,  вул.  Воєводіна  № 4/1                                                       тел. 099- 074-93-47

Будівництво;

Металовироби;

Виготовлення панелей теплоізоляційних

на  основі пінополіуретану;

Утеплення будинків пінополіуретано-

вим утеплювачем;

Виготовлення ефективних опалюваль-

них  котлів на твердому  паливі;

Директор   Терещенко  Микола

Миколайович

тел. 099-074-93-47

ТОВ  «ОБЛАСНЕ  МІЖГОСПОДАРСЬКЕ

ОБ´ЄДНАННЯ  ПО  КАПІТАЛЬНОМУ

БУДІВНИЦТВУ»

м. Суми, вул. Воєводіна № 4/1 e-mail: ukrteplo.om@yandex.ua тел. 099- 074-93-47

Зменшення витрат енерго

ресурсів  в  житлово-кому

нальному господарстві на

половину – це реально.

Директор Товариства                                    Терещенко Микола Миколайович

Згідно з ДБН В.2.6-31-2006  «Теплова ізоляція будівель»  мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків  Ro min складає  3,3 м²·К/Вт.

В будинках де стіни виконані з панелей керамзитобетонних товщиною         320 мм. Ro=1.23 м²·К/Вт, в будинках де стіни виконані з цегли червоної повнотілої, товщиною  510 мм.  Ro=0,63 м²·К/Вт., що менше  50 %  від  необхідного показника.

По даним тепловізора при температурі зовнішнього повітря  мінус 18º, температура на поверхні зовнішньої стіни житлового будинку становить         мінус 10º, що свідчить про те, що  біля 50 % теплової енергії квартири іде на нагрів вулиці.

Єдиний вихід в даній ситуації - це утеплення огороджувальних конструкцій будинків та доведення їх до нормативних показників.

Тому, ТОВ  «Обласне міжгосподарське об’єднання по капітальному будівництву» створило панелі теплоізоляційні на основі пінополіуретану, який в усьому світі вважається одним із самих високоефективних утеплювачів.

Розроблені, погоджені з усіма заінтересованими організаціями та зареєстровані в Держстандартметрології   Технічні умови   ТУ У В. 2.7- 26.8-00726228-001:2011  «Панелі теплоізоляційні на основі пінополіуретану  «Анталія» та Зміна №1 до них, що дозволяє утеплювати будинки як ззовні, так і з внутрішньої сторони зовнішньої стіни будинку.

В утеплених даними панелями будинках та квартирах температура в зимовий період піднялася на  6-8 градусів. При цьому температура на поверхні панелей, якими  утеплені стіни, така ж як і температура  зовнішнього повітря, що свідчить про те, що втрат енергоресурсів немає. Відсутність мокрих процесів при утепленні будинків дає можливість виконувати роботи на протязі усього року.

При заливці пінополіуретану в пустоти колодязної кладки стін будинків економія енергоносіїв складає біля  40-45 %. Утеплення горищних перекриттів та перекриттів  підвалів, тепло та гідроізоляція покрівель пінополіуретаном дає можливість звести до мінімуму втрати енергоресурсів при експлуатації будинків.

В ангарах побудованих із легких металоконструкцій після  утеплення  їх пінополіуретаном становиться можливим організація виробничих процесів в зимовий період.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В  БУДІВНИЦТВІ

П І Н О П О Л І У Р Е Т А Н

В  УСЬОМУ  СВІТІ  ВИЗНАНИЙ  НАЙКРАЩИМ ТЕПЛО  ТА  ГІДРОІЗОЛЮЮЧИМ

МАТЕРІАЛОМ

- ОБЛАСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ:

- УТЕПЛЕННЯ  ФАСАДІВ,  ПОКРІВЕЛЬ,

- ПЕРЕКРИТЬ, ПІДЛОГ, ЧЕРДАЧНИХ

- ПРИМІЩЕНЬ,  ПІДВАЛІВ  ЖИТЛОВИХ

ТА   ПРОМИСЛОВИХ  БУДИНКІВ;

2.    УТЕПЛЕННЯ  СПОРУД  МОДУЛЬНОГО  ТИПУ

(АНГАРІВ);

3.     ВЛАШТУВАННЯ   НОВИХ  ТА  РЕМОНТ

СТАРИХ  ПОКРІВЕЛЬ;

4.     ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ  ПІДВАЛІВ  БУДИНКІВ;

5.    ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ  ТРАНСПОРТНИХ  ТА

СКЛАДСЬКИХ ЄМКОСТЕЙ,  РЕЗЕРВУАРІВ,

СХОВИЩ;

6.   ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ  ХОЛОДИЛЬНИХ  ТА

СУШИЛЬНИХ КАМЕР;

7.   УТЕПЛЕННЯ  ЖИТЛОВИХ   ТА  ВИРОБНИЧИХ

БУДИНКІВ  ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧИМИ  ПАНЕЛЯМИ

НА  ОСНОВІ  ПІНОПОЛІУРЕТАНУ;

8.   ЗАЛИВКА  ПІНОПОЛІУРЕТАНУ В КОЛОДЦЕВУ

КЛАДКУ  СТІН;

9.   ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ  ТРУБОПРОВОДІВ;

10.    НАПИЛЕННЯ  ПІНОПОЛІУРЕТАНУ  НА  ТРУБИ

ВЕЛИКИХ  ДІАМЕТРІВ;

11.   ВИГОТОВЛЕННЯ   ВИРОБІВ  ІЗ

ПІНОПОЛІУРЕТАНУ;

- ВИГОТОВЛЕННЯ  КОНСТРУКЦІЙНИХ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ  СЕНДВІЧ -ПАНЕЛЕЙ  ( S I P,

С І П  панелі).

I I.   ОСНОВНІ  ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ	                                             ПІНОПОЛІУРЕТАНУ:

1.  САМИЙ  НИЗЬКИЙ  КОЕФІЦІЄНТ  ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ-

0,019 – 0,040  (Вт/м·К )

2.  ВИСОКИЙ  РІВЕНЬ  АДГЕЗІЇ  ДО  ВСІХ  БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ;

3.  ТЕРМІЧНА  МІЦНІСТЬ  -                                 від  -150º  до  +150º

4.  НИЗЬКА  ПАРОПРОНИКНІСТЬ  -                 0,1 %

5.  МАЛЕ  ВОДОПОГЛИНАННЯ  -                      2 %  від  об’єму;

6.  АНТИКОРОЗІЙНИЙ  ЗАХИСТ  КОНСТРУКЦІЙ;

7.  ЛЕГКІСТЬ  -                                                          40-60 (кг/м³)

8.  ЕКОЛОГІЧНО  БЕЗПЕЧНИЙ;

9.  ДОВГОВІЧНІСТЬ  ПОКРИТТЯ  -                     більше  25 років

10. МОЖЛИВІСТЬ  БАГАТОРАЗОВОГО  ВИКОРИСТАННЯ;

11. МОЖЛИВІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБІТ  НА  ПРОТЯЗІ

ВСЬОГО  РОКУ;

12.  СТІЙКИЙ  ДО  АГРЕСИВНОГО  СЕРЕДОВИЩА;

13.  ЕКОНОМІЯ  ЕНЕРГОРЕСУРСІВ   -                 більше  50 %

ВТРАТИ ТЕПЛА В БУДИНКУ БЕЗ УТЕПЛЕННЯ

УТЕПЛЕННЯ  БУДИНКІВ

ПАНЕЛЯМИ  ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ  НА  ОСНОВІ ПІНОПОЛІУРЕТАНУ «АНТАЛІЯ»

- ФІЗИКО – ТЕХНІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  ПАНЕЛЕЙ:

| ПОКАЗНИКИ | ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ «АНТАЛІЯ» |
| --- | --- |
|  | I-40 | I-50 | I-60 | I-70 | II-40 | II-50 | II-60 | II-70 |
| 1. Розміри, мм - довжина - ширина - товщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
|  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2. Вага, кг | 4,34 | 4,76 | 5,20 | 5,82 | 6,82 | 7,25 | 7,69 | 8,03 |
| 3.Опір теплопе редачі, (м²К)/Вт | 1,321 | 1,678 | 1,966 | 2,310 | 1,214 | 1,517 | 1,862 | 2,207 |
| 4. По опору теплопередачі замінює стіну із цегли червоної товщиною, м |
|  | 1,07 | 1,36 | 1,59 | 1,87 | 0,98 | 1,23 | 1,51 | 1,79 |

- ПАНЕЛІ  ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ «АНТАЛІЯ»

ПАНЕЛЬ  ІЗ  ЕЛЕМЕНТАМИ                                                       ФРАГМЕНТ  СТІНИ УТЕПЛЕНОЇ

АРХІТЕКТУРНОГО  ДЕКОРУ                                                               ПАНЕЛЯМИ  «АНТАЛІЯ»

ВАРІАНТИ ЗОВНІШНЬОГО                                                                  ПАНЕЛЬ  «АНТАЛІЯ»

ОПОРЯДЖЕННЯ  ФАСАДУ

ПАНЕЛІ,  ДЕ ЗАХИСНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИЙ ШАР ІЗ МАГНЕЗИТОВОЇ ПЛИТИ

ПАНЕЛІ, ДЕ ЗАХИСНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИЙ ШАР -  СТАЛЬ ОЦИНКОВАНА З ПОЛІЕСТЕРОВИМ ПОКРИТТЯМ

ВАРІАНТИ ЗОВНІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПАНЕЛЕЙ

ФРАГМЕНТИ УТЕПЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ

УТЕПЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

ПАНЕЛЯМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ НА ОСНОВІ ПІНОПОЛІУРЕТАНУ

«АНТАЛІЯ»

ВАРІАНТИ  КОНСТРУКТИВНИХ  РІШЕНЬ  ПО  УТЕПЛЕННЮ  БУДИНКІВ

1. ФРАГМЕНТ  СТІНИ ІЗ                                     2.  ФРАГМЕНТ СТІНИ  ІЗ

ПІНОБЛОКІВ УТЕПЛЕНОЇ                                ПІНОБЛОКІВ УТЕПЛЕНОЇ

ПАНЕЛЯМИ  «АНТАЛІЯ»                                 ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ  ТА

ОЗДОБЛЕНОЇ САЙДІНГОМ

3.  ФРАГМЕНТ ТЕПЛОІЗОЛЯ-                                     4.  ДВЕРІ ІЗ СКЛОПЛАСТИ-

ЦІЙНОЇ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ                                            КА  УТЕПЛЕНІ  ПІНОПО-

(S I P, С І П)  ПАНЕЛІ                                                           ЛІУРЕТАНОМ

5.  ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ

КОТЕЛ НА ТВЕРДОМУ                                                     6.  ЄВРОВІКНО

ПАЛИВІ

БУДІВНИЦТВО   КОТЕДЖІВ, ЗАГОРОДНИХ  БУДИНКІВ,  ДАЧНЕ БУДІВНИЦТВО

I. КОТЕДЖ

СТІНИ ІЗ  ПІНОБЕТОННИХ  ПАНЕЛЕЙ ОПОРЯДЖЕНИХ  ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ  ПАНЕЛЯМИ  «АНТАЛІЯ»

II.  КАНАДСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ   БУДІВНИЦТВА

ТИПОВІ  КАРКАСНО – ПАНЕЛЬНІ БУДИНКИ,  ПОБУДОВАНІ  ПО  СУЧАСНІЙ  КАНАДСЬКІЙ  ТЕХНОЛОГІЇ

КОНСТРУКЦІЙНІ  ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ  СЕНДВІЧ - ПАНЕЛІ

( S I P,  С І П  панелі )

Варіанти опорядження фасадів теплоізоляційними панелями на основі пінополіуретану «Анталія».

# Text boxes

УТЕПЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПАНЕЛЯМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ

НА ОСНОВІ ПІНОПОЛІУРІТАНУ «АНТАЛІЯ»

2014 рік

ТОВ «ОБЛАСНЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ОБ′ЄДНАННЯ ПО КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ»

2014 р